## HULE DE SILICON RTV-400N3

## Especificaciones Técnicas

El HULE DE SILICON RTV-400N3 es un producto de dos componentes que vulcaniza a temperatura ambiente (RTV II) que esta diseñado para la fabricación de moldes elásticos para el colado, entre otros materiales, de resina poliéster. Su alta viscosidad permite la incorporación de diluyente para aumentar la fluidez, facilitar su manejo y aumentar el rendimiento en número de coladas.

El HULE  DE SILICON RTV-400N3  es catalizado con nuestros catalizadores L o R, en función del tiempo de trabajo que requiera su proceso

### PROPIEDADES TIPICAS

| PROPIEDAD | VALOR |
| --- | --- |
| Aspecto | Pasta Viscosa |
| Densidad (gr/cm3) | 1.2 |
| Tiempo de Trabajo (3% catalizador L) | 40 – 50 min. |
| Tiempo de Trabajo (2% catalizador R) | 23 – 26 min. |
| Dureza (Shore A) | 50 +/- 5 |
| Elongación de ruptura (% mínimo) | 200 |
| Resistencia a la tracción (kp/cm2) | 30 – 40 |
| Color | Blanco grisáceo |
| Resistencia al desgarre (kp/cm2) | 4 a 6 |

#### APLICACIONES

El HULE DE SILICON RTV-400N3  vulcaniza a temperatura ambiente en presencia de catalizar y alcanza sus plenas propiedades mecánicas después de dejarse reposar 24 horas al descubierto. Antes de ser utilizado para moldeado de resinas epoxi, el molde de CAUCHO DE SILICON RTV400N3 debe de ser calentado durante 15 horas a 60 -100 °C entre los procesos de colado. Lo anterior permite aumentar esencialmente la vida de los moldes.

#### EMPAQUE Y ALMACENAJE

El HULE DE SILICON RTV-400N3 se envasa en cubetas de 20 y tambor de 200 kilogramos.