ANTIADHERENTE E-370

Especificaciones Técnicas

El ANTIADHERENTE E-370 es un producto a formulado a base de polímeros de silicón órgano sustituidos de última generación que ofrece un desempeño superior a los antiadherentes tradicionales que hoy por hoy se encuentran en el mercado nacional.

El ANTIADHERENTE E-370 es el resultado de los polímeros con surfactantes de alto rendimiento que nos permiten obtener antiadherentes de bajo tamaño molecular que ofrecen efectos de aplicación y rendimientos superiores a los productos tradicionales con costos aplicados substancialmente menores.

CARACTERÍSTICAS

| PROPIEDAD | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- |
| TIPO | Emulsión de Silicón |
| FORMA FÍSICA | Líquido |
| PROPIEDADES ESPECIALES | Soluble en agua, alta estabilidad, repelencia al agua, excelentes propiedades desmoldantes |

PROPIEDADES TÍPICAS

| PROPIEDAD | VALOR |
| --- | --- |
| Apariencia | Liquido blanco lechoso |
| % de material activo | 37.0 |
| Densidad (g/cm3) | 0.99 |
| PH | 6 - 8 |
| Disolvente | Agua |

APLICACIONES

El ANTIADHERENTE E-370, encuentra una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Antiadherente en panificación, tortillas y dulces, etc.

- Antiadherente en materiales de vidrio, tales como ampolletas, tubos de ensayo, frascos,  etc,

- Aditivos para cosméticos tales como: cremas, lociones, etc.,

PRESENTACIONES

El ANTIADHERENTE E-370, se ofrece en recipientes de 25, 50 y 200 kilogramos. Otras presentaciones a solicitud expresa del cliente.

ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

Cuando el producto es almacenado a temperaturas entre 0 y 30 °C el tiempo de vida media es de seis meses a partir de su fecha de producción. Almacenamiento fuera de estas temperaturas o exposición al aire libre (envases sin cerrar) puede acortar la vida del material.