CARBOPOL 940

Especificaciones Técnicas

El CARBOPOL 940 es un polímero de acido acrílico de alto peso molecular, por su naturaleza es aniónico y acido en su estado desneutralizado. Es altamente eficiente como espesante y estabilizador en bajas concentraciones en medios de base agua y base alcohol, trabaja en un rango de pH de 5 a 10 y provee estabilidad en una emulsión en baja concentración debido al alto valor de rendimiento por lo que evita la coalescencia. Es compatible con materiales usados en geles estilizadores, otra de sus propiedades es la transparencia y buen tacto en geles.

USOS TÍPICOS

- Estabilizador en emulsiones de agua con aceite.

- Suspensor en una alta variedad de productos cosméticos y de cuidado personal, como en shampoos y en otros sistemas surfactantes.

- Espesante en geles para cabello, gel sanitizante y otros.

PROPIEDADES TÍPICAS

| PROPIEDAD | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- |
| ASPECTO | Polvo fino |
| COLOR | Blanco |
| % DE SOLIDOS (105°C) | 98.0 - 100 |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (25°C, 0.2% GEL ACUOSO NEUTRALIZADO) | 19,000 – 35,000 cps |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (25°C, 0.5% GEL ACUOSO NEUTRALIZADO) | 40,000 – 60,000 cps |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (25°C, 1.0% GEL ACUOSO NEUTRALIZADO) | 45,000 – 80,000 cps |
| CAS No. | 9003-01-04 |

PRESENTACIÓN

El CARBOPOL 940 se comercializa en presentación de caja de cartón de 21 kilogramos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

Almacénelo lejos de materiales oxidantes, mantener en el empaque original cerrado, no exponer directamente al sol y mantener lejos de chispas o flama abierta.