[image: image1.jpg]COMERGIALIZADORA
DE SILICONES





JAVIER ALEJANDRO  DURAN BAROUSSE

DESMOLDANTE R-900 IP
Especificaciones Técnicas

El DESMOLDANTE R-900 IP, es un producto a base de polímero de silicón, que cura con reticulante R y catalizador A, dando recubrimiento antiadherente para etiquetas, cintas adhesivas, etc., además, sin curar,  se utiliza como desmoldante de agujas  en  la industria  del calzado.
DATOS TECNICOS
	PROPIEDAD
	VALOR

	ASPECTO
	Liquido transparente viscoso

	SOLVENTES
	Tolueno-Xileno

	% SILICON
	30%


RETICULANTE R
	PROPIEDAD
	VALOR

	ASPECTO
	Liquido transparente 

	SOLVENTES
	Tolueno-Xileno

	% MATERIAL ACTIVO
	20%


CATALIZADOR A
	PROPIEDAD
	VALOR

	ASPECTO
	Liquido transparente 

	% MATERIAL ACTIVO
	100%


El DESMOLDANTE R900 IP, para su aplicación debe diluirse con solventes adecuados.Se pueden usar solventes alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados, éster y acetonas, en la industria el hexano y heptano, solo o en mezclas de ambos.

Debido a que la mayoría de los solventes aquí sugeridos son altamente inflamables y tóxicos, se recomienda una ventilación adecuada del lugar de trabajo.



