ADITIVO SF-1188

Especificaciones Técnicas

El ADITIVO SF-1188 es un aditivo tixotropico para la elaboración de moldes de silicón

pintables.

MATERIALES NECESARIOS:

- RTV BASE ( 490-585-533-586-501-400N3 )

- ADITIVO TIXOTROPICO SF-1188

- CATALIZADOR NECESARIO

PROCEDIMIENTO:

Nota: es muy importante que estos pasos sean seguidos en estricto orden.

1.- EMPIECE CON RTV BASE. PESE LA CANTIDAD NECESARIA DESPUES –

AGREGUE 3% EN PESO DE ADITIVO TIXOTROPICO SF-1188 MEZCLE BIEN,

DEJE REPOSAR POR 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

Ejemplo: 100 gramos de RTV base + 3 gramos de aditivo.

2.- DESPUES, AGREGUE CATALIZADOR RTV Y MEZCLE BIEN.

3.- SI TIENE BOMBA DE VACIO EXTRAER EL AIRE.

4.-COMIENCE A PINTAR SU ORIGINAL.

Con este sistema, el tiempo de curado (tiempo de trabajo) permanece igual se use o no

el  aditivo tixotropico SF-1188.

El material es más grueso, pero el tiempo de curado no se acelera con el aditivo tixotropico      SF-1188.  El tiempo de curado es el mismo aun cuando no se utilice aditivo.