HULE DE SILICÓN RTV-470

Especificaciones Técnicas

EL HULE DE SILICON  RTV-470, es un material especial de moldeo destinado a la  fabricación de imitaciones  de cuero y piel en pvc, según el proceso de acuñado por alta frecuencia.

El material permite obtener moldes negativos que una vez vulcanizados presentan las siguientes propiedades:

- Excelente presicion de reproducción.

- Buenas caracteristicas desmoldantes.

- Elevada dureza del vulcanizado.

Estas propiedades permiten ablandar, el  pvc en moldes de caucho, por medio de una tension de alta frecuencia, e imprimirle la estructura superficial exacta del original de cuero, a causa de la elevada dureza shore del vulcanizado y de su estabilidad mecanica y termica, se obtine una gran duracion de los moldes, a pesar de la presion a que estan sometidos durante la acuñacion por alta frecuencia.

Para tener en cuenta las caracteristicas de presion de las diferentes maquinas de acuñar, se dispone de varios productos, el HULE DE SILICÓN RTV-470 es el producto de uso más extendido en esta industria.

APLICACIÓN:

El HULE DE SILICÓN RTV-470 vulcaniza a temperatura ambiente, mezclandolo con el catalizador en las proporciones abajo indicadas:

CATALIZADOR         TIEMPO DE ELABORACION           TIEMPO QUE  VULCANIZA

2 - 3%                          45 - 70 MINUTOS                              15-24 HORAS

PROPIEDADES SIN VULCANIZAR:

| PROPIEDAD | VALOR |
| --- | --- |
| COLOR | Pardo Rojo |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD A 25°C | 15,000 – 30,000 cps |
| VISCOSIDAD TRAS AGREGAR EL 2% DE CATALIZADOR | 25,000 – 30,000 cps |

PROPIEDADES DEL VULCANIZADO:

| PROPIEDAD | VALOR |
| --- | --- |
| DUREZA SHORE A | 55 – 65 |
| DENSIDAD KG/M³ | 1555 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION N/MM² | 6,0 + 0,5 |
| RESISTENCIA AL DESGARRE N/MM | 5,0 + 1 |
| ELONGACION DE RUPTURA % | 90 + 20 |