HULE DE SILICON RTV-501 (TAIWANES)

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCION:

Es un HULE o CAUCHO de silicón con la más alta calidad y versatilidad para la fabricación de moldes. Sus excelentes propiedades hacen de este CAUCHOS de silicón una solución ideal para una amplia gama de requisitos de moldeo.

APLICACIONES:

Fabricación de moldes flexibles para:

- Resinas poliéster y epóxicas.

- Metales de baja temperatura.

- Acrílicos.

- Uretanos y espumas de uretano.

- Concreto y yeso.

- Ceras.

CARACTERISTICAS:

1.- SIN CURAR:

VISCOSIDAD (a 23°C, CPS)                     30,000 A 35,000 CPS

COLOR                                                      LIGTH IVORY

DENSIDAD                                                  1.10-1.12

2.- POLIMERIZACION (A 20°C Y 50% HUMEDAD RELATIVA):

TIEMPO DE MANEJO (min)…………………………………..….25-40

TIEMPO PARA DESMOLDEO (hrs)………………………………..3-4

3.- CURADO (96 HRS. A 23°C)

DUREZA  (SHORE A)…………………………………………….10

ELONGACION A RUPTURA (%)…………..…………………..750-850

RESISTENCIA A LA TRACCION (Kg/cm^2)….………………..20-22

CONTRACCION LINEAL (%)………………………………....< 0.6

PROCESO:

Para 1 kg. de hule agregar de 15 a 25 c.c. de catalizador. Pueden utilizarse mezcladores eléctricos, neumáticos o de forma manual.

DILUCION:

Si se desean moldes más suaves se puede agregar de un 5 % a un 15 % de diluyente (350 cps.).